**产品简介：**

**TOMFLON SG-200 (-50°C to +200°C):** 是高温多用途由硅油制成的润滑脂。可用于在低中高速运动及轻中高负载下塑料/塑料和塑料/金属的摩擦副。TOMFLON SG-200 是现代特种包括可用于广泛温度范围内和具有低摩擦系数性能的润滑脂。

**产品特性 ：**

* 产品比普通由矿物油基础作的润滑脂抗磨性和承载能力高，寿命长。
* 抗氧化性能高
* 可以用于大部分工业和工程材料包括大多数塑料产品和橡胶材料
* 优良的防腐蚀保护PTFE膜具有降低机械负载及减少振动和声响的保护作用
* 优良的低温堵转转矩及防水冲效果非凡

**警告：**

-这个产品是憎氧气的。

-使用前要充分的清洗干净组合件并除去原来残留的润滑脂。切勿与其他同类产品混合使用。本产品可用于中央润滑系统

**产品用途：**

TOMFLON SG-200 可用于滑动轴承和滚珠轴承，滚珠轴承，水泵，开放式齿轮，导轨，家电和玩具。

**技术特性：**

|  |  |
| --- | --- |
| NLGI等级 | 2 |
| 基础油/稠剂 | 硅油/PTFE |
| 颜色 | 牙色 |
| 滴点 , ℃, 不低于 | 250 |
| 使用温度范围 | -50 到200 |
| 40℃中间点运动粘度 | 150 |
| 密度 | 克/立方厘米 |
| 工作锥入度，25°C , 1/10mm | 265-295 |
| 腐蚀（T2,铜片，100℃，24h） | 0-1 |
| 极压性能（四球机法）PB值，N，不小于 | 2900 |